Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wspólnoty nr 099 w Policach przy ul. Wojska Polskiego 93.

Budynek mieszkalny stanowiący współwłasność Gminy Police i osób fizycznych (wspólnota nr 099), administrowany przez ZGKiM, dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty papą - nowe pokrycie dachu wykonane będzie z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe o powierzchni około 237m2.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie pokrycia dachu z papy, rozebranie starych obróbek blacharskich (murów ogniowych, pasów nadrynnowych, kołnierzy kominów, gzymsów itp.), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| --- | --- |
| 2. | Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej z wykonaniem tynku kat. II i III, wykonanie czapek, |
| 3. | Montaż wyłazu dachowego wraz z obróbką z blachy cynkowo-tytanowej, |
| 4. | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS, obróbki kominów z papy termozgrzewalnej, wstawienie klinów ze styropianu, listwy dociskowe z blachy |
| 5. | Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej – pasy nadrynnowe, gzymsy, wiatrownice, |
| 6. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – pasy nadrynnowe - okapów, |
| 7. | Wykonanie i montaż stojaka-masztu antenowego dł. 3 m opartego na trójnogach, |
| 8. | Rynny dachowe średnicy 15cm, rury spustowe średnicy 12cm z blachy cynkowo-tytanowej, wymiana czyszczaków żeliwnych, |
| 9. | Częściowa wymiana deskowania dachu, wzmocnienie krokwi, impregnacja grzybobójcza, |
| 10. | Wywiezienie gruzu z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja papy, |
| 11. | Przedłużenie połaci dachu pod docieplenie wykonane z płyt OSB, uzupełnienie pokryć papą podkładową |
| 12. | Malowanie podbitki drewnianej, wykonanie rusztowania, |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. nr 3.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Wykonawca robót

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta 
w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie 
w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

- Nieruchomość graniczy z drogą powiatową nr 0614Z (działka nr ewid. 2672/1) – na czas prowadzonych robót w części frontowej budynku należy uzyskać zezwolenie właściwego zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego (koszty uzyskania zezwolenia należy uwzględnić w kosztach pośrednich)

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników) 
w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- cegła budowlana pełna kl. 150 na kominy,

- blacha cynkowo-tytanowa grubości minimum 0,6mm na obróbkę: wyłazu dachowego, pasów nadrynnowych, gzymsów, wiatrownic,

- blacha powlekana grubości minimum 0,6mm na obróbki pasów nadrynnowych okapów,

- papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa, 4,2 mm podkładowa,

- rynny dachowe średnicy 15cm, rury spustowe średnicy 12cm z blachy cynkowo-tytanowej,

- rury wywiewne żeliwne średnicy 100mm,

- płyty OSB grubości 18 mm wodoodporne,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa termozgrzewalna, blacha)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................