Nasz znak: GKM.271.3.2014                                                 	 	Data: 21.08.2014r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kuźnickiej                    w Policach”.

W dniu 19.08.2014r. od jednego z oferentów wpłynęły  zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach”

Pytanie nr 1 :

Dotyczy: warstwy AC16W

W SST podano, że grubość warstwy wyrównawczej ma wynosić 3 cm. W przypadku zastosowania mieszanki AC16W istnieje ryzyko wystąpienia problemów z należytym wykonaniem warstwy. Minimalna grubość warstwy przy takim uziarnieniu to 4 cm.

Wykonawca proponuję zamianę mieszanki AC16W na warstwie wyrównawczej na: AC 11 W 50/70.

W związku z tym Wykonawca prosi o zmianę mieszanki lub zwiększenie grubości warstwy.

Odpowiedź nr 1:

Na warstwę wyrównawczą należy zastosować mieszankę AC16W zgodnie z ST.

W celu uzyskania minimalnej grubości warstwy wyrównawczej 4 cm należy lokalnie sfrezować istniejącą nawierzchnię.

Pytanie nr 2 :

Dotyczy: Dot. D-05.03.05b – tablica 12

Wykonawca prosi o zmianę wymagań na zawartość wolnych przestrzeni w warstwie i dostosowanie go do wymaganej zawartości wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla.

Wykonawca proponuję zakres 3,0 – 8,0%..

W związku z tym Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian do tablicy nr 12.

Odpowiedź nr 2:

Należy wykonać mieszankę zgodnie z ST.

Pytanie nr 3 :

Dot. D-05.03.13a – tablica 13

Wykonawca prosi o zmianę wymagań na zawartość wolnych przestrzeni w warstwie i dostosowanie go do wymaganej zawartości wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla.

Wykonawca proponuje zakres 1,0 – 4,5 %.

W związku z tym Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian do tablicy nr 13.

Odpowiedź nr 3:

Należy wykonać mieszankę zgodnie z ST.