Załącznik nr 6

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach  wraz z robotami towarzyszącymi”.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:             Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach

OPRACOWAŁ:							ZATWIERDZIŁ:

Pracownia Projektowa MILO 7

Wykaz robót  budowlanych Wspólny Słownik Zamówień i działów kosztorysu inwestorskiego:

45453000-7  Przygotowanie powierzchni ścian przed ułożeniem warstwy termicznej z płyt styropianowych . 
45332300-6  Odprowadzenie wód opadowych - odsunięcie stojaków od ścian o grubość ocieplenia .

45421000-4   Wymiana stolarki okiennej. 
45261320-3  Rury spustowe - demontaż i ponowny montaż po wykonaniu izolacji termicznej ścian. 
45320000-6  Wykonanie izolacji termicznej, przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian

fundamentowych . 
45320000-6  Cokół budynku - wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną. 
45321000-3  Docieplenie posadzki strychu nieużytkowego nad lokalami mieszkalnymi.
45262900-0  Remont płyt balkonowych - zakres robót w/g projektu.
45262600-7  Wykonanie i montaż balustrad balkonowych .
45262300-4  Podest wejściowy na gruncie - rozbiórka i wykonanie nowego w/g projektu.
45332300-6  Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej wraz ze studzienką chłonną do odprowadzenia
                        wody opadowej ze skrzynki wycieraczki do obuwia.

45262300-4  Opaska wokół budynku z płyt chodnikowych 50x50 cm .
45312320-6  Montaż stojaka antenowego na dachu oraz wykonanie nowej instalacji kablowej RTV i SAT

ułożenie rur winidurowych wraz z kablem koncentrycznym na ścianach pod warstwą

docieplenia, z rozprowadzeniem do poszczególnych lokali mieszkalnych .
45450000-6  Roboty pozostałe towarzyszące. 
45262100-2  Rusztowanie.
45111220-6  Wywóz gruzu, ziemi na wysypisko i utylizacja odpadów styropianowych.

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Zakres robót

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Materiały

- Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

### Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku.

- Ocieplenie i osuszenie ścian fundamentowych .

- Docieplenie posadzki strychu nieużytkowego nad lokalem mieszkalnym.

### Zabezpieczenie pęknięć na ścianach .

### Detale architektoniczne na elewacji.

### Izolacje przeciwwilgociowe.

- Remont płyt balkonowych wraz z wymianą  balustrady.

- Stolarka okienna .

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn:

„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego

przy ul. Odrzańskiej 7 Policach, wraz z robotami towarzyszącymi,

administrowanego przez ZGKiM w Policach”

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach .

- Ogólna charakterystyka obiektu:

2.1     Dane ogólne:

- budynek zlokalizowany w Policach na działce nr ewid. 3090 obręb Police 15

- budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską,

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

- budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem,

- budynek  podpiwniczony,

- budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

- posiada 1 klatkę schodową,

- odprowadzenie wód opadowych z dachu na teren własny  do kanalizacji deszczowej,

- podział budynku na grupę wysokości – niski,

2.2 Opis stanu istniejącego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

- fundamenty – z cegły

- ściany zewnętrzne – z cegły pełnej  otynkowane,

- stolarka okienna  - drewniana, PCV

- stolarka drzwiowa - zewnętrzne drzwi wejściowe do budynku drewniane ,

- obróbki blacharskie – blacha  cynkowo-tytanowa,

- pokrycie dachowe z pdachówki,

- rynny i rury spustowe  cynkowo-tytanowe,

- instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, gazowa, ogrzewanie piece kaflowe i dwu-funkcyjne kotły gazowe, instalacja telefoniczna, tv, wentylacja grawitacyjna,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

- pokrycie dachu –  dachówka  w dobrym stanie,

- obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej  stan techniczny dobry,

- stolarka okienna – stan techniczny dobry – do wymiany zakwalifikowano okna piwnic oraz

na jedno okno na strychu,

- stolarka drzwiowa zewnętrzna – stan techniczny dobry drzwi wejściowe ,

Z uwagi na przemarzanie, zawilgocenie, brak odpowiedniej izolacyjności ścian budynek nie spełnia wymagań dotyczących ochrony cieplnej.

- Zakres robót:

Roboty wykonywane będą na podstawie:

- projektu budowlanego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez

Pracownię Projektową MILO7 z czerwca 2018r.

- Ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawy z maja 2015 r, opracowanej przez: Inżynierska Obsługa

Inwestycji Tomasz Świątek, 70-552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7.

Stanowiące załączniki do SIWZ.

| L. p. | Zakres robót |
| --- | --- |
|  | Zabezpieczenie placu budowy: - wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku oraz nad ciągiem pieszym, wykonanie ogrodzenia placu budowy, |
|  | Rusztowania: - ustawienie rusztowania, - wykonanie osłony z siatki, - wykonaniem instalacji odgromowej, Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć protokół odbioru rusztowania wraz ze szkicem. |
|  | Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana okien drewnianych zespolonych na okna uchylno-rozwierne z profili PCV - zgodnie z projektem, - uzupełnienie tynków po wymianie stolarki, - uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowanie ościeży okiennych wewnętrznych, - montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarce okiennej, - drzwi wejściowych do klatki- malowanie, |
|  | Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu teren - osłona okien folii - odbicie i uzupełnienie odparzonych tynków, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie, impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, - zamocowanie listwy cokołowej, - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.15 cm i ościeży gr.2cm , - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli wraz z wykonaniem zaślepek styropianowych na dyble, - istniejące detale architektoniczne należy usunąć ( ściąć za pomocą szlifierki kątowej), po wykonaniu izolacji termicznej ścian odtworzyć detale architektoniczne za pomocą kształtek styropianowych, profile detalu odtworzyć zgodnie z rysunkami szczegółowymi, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach (na wysokość 2,0 m dwie warstwy siatki), - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany i ościeża, - licowanie płytkami klinkierowymi cokołu budynku oraz ościeża drzwi wejściowych wraz z obramowaniem na elewacji - pas szerokości 25 cm, - malowanie elewacji farbą silikonową, - wykonanie spadków pod parapety, - wykonanie parapetów z blachy powlekanej, - przewiduje się montaż typowego daszka z osłonami bocznymi z poliwęglanu na profilach metalowych przy wejściu do budynku, na klatkę schodową , |
|  | Po wykonaniu warstwy ocieplenia zamontować elementy wystroju architektonicznego ( detale architektoniczne ) z profilowanych kształtek styropianowych - /opaski przyokienne |
|  | Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu: - wykonanie wykopów, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, wykonanie izolacji pionowej, - wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji krystalicznej, - docieplenie ścian poniżej terenu – styropian ekstrudowany lub hydrofobowany gr. 15 cm klejony do ścian za pomocą masy bitumiczno - kauczukowej, - wykonanie izolacji z folii kubełkowej, - zasypanie wykopów, |
|  | Remont płyt balkonowych -wraz z wymianą balustrad: Prace związane z remontem balkonów wykonać według: Ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawy opracowanej przez: Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70-552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7, stanowiącą załącznik do SIWZ. - demontaż balustrad, zerwanie istniejącej posadzki wraz z podkładem cementowym do płyty balkonowej, - miejscowa reperacja płyty balkonowej i wsporników żebetowych , - uszczelnienie płyty balkonowej masą uszczelniająca do powierzchni poziomych, - wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr.60 mm, zbrojonej siatką stalową z prętów fi 6 mm , - wykonanie powłoki pod posadzkowej przeciwwilgociowej do balkonów z folii w płynie, - zamontowanie progu z kątownika ze stali nierdzewnej w progu drzwi balkonowych, -\zamontowanie systemowego profilu okapowego na krawędzi płyty balkonowej, - wykonanie docelowej posadzki z płytek GRES 30x30cm wraz z cokolikami, - otynkowanie płyty balkonowej i wsporników wyprawą tynkową cienkowarstwową malowaną farbą silikonową, - wykonanie zgodnie z projektem i montaż balustrad balkonowych, |
|  | Docieplenie posadzki strychu nieużytkowego nad lokalem mieszkalnym. Posadzkę strychu nad istniejącym lokalem mieszkalnym należy ocieplić jak następuje: - posadzkę oczyścić z zabrudzeń mechanicznie i za pomocą odkurzacza przemysłowego - na posadzce ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej - wykonać ruszt z legarów drewnianych 6x10cm w rozstawie co 62,5 cm(połowa szerokości standardowej płyty OSB) - pomiędzy legarami ułożyć płyty wełny mineralnej twardej o grubości 10cm - ułożyć warstwę folii budowlanej PE200 na całej powierzchni - ułożyć i zamocować za pomocą wkrętów do drewna na legarach warstwę płyt OSB gr.22mm |
|  | Opaska betonowa: - opaski betonowej wokół budynku – do rozbiórki, nowa opaska : - podbudowa, - opaskaz płyt chodnikowych 50x50 obramowana obrzeżem, |
|  | Remont podestu przed drzwiami wejściowymi : - rozebranie istniejącego podestu, - wykonanie nowego podestu betonowego zgodnie z projektem, - wykonanie okładziny podestu płytami betonowymi o strukturze płukanej, - zamontowanie wycieraczko do obuwia wraz ze skrzynką , - wykonanie odprowadzenia wody opadowej ze skrzynki wycieraczki do studzienki chłonnej, |
|  | Roboty pozostałe: - demontaż i montaż rur spustowych (rury z odzysku) z przeróbką i uzupełnieniem pod wykonaną elewację, - obsadzenie tablic z numerami budynku, - wykonanie napisu adresowego na budynku, - zamontowanie uchwytów do flag o średnicy rury fi 24 wewnątrz. - malowanie elementów metalowych, - obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianie, - montaż daszku ze ściankami bocznymi nad drzwiami wejściowymi do budynku, - ułożenie przewodów winidurowych (peszle) pod wykonywanym dociepleniem z każdego mieszkania ponad dach w celu montażu przewodów antenowych, - montaż oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu i zmierzchu, - montaż podświetlanego numeru administracyjnego wraz z numerem, - montaż wycieraczki do obuwia, kratka ze skrzynki musi dać się swobodnie wyjąć do czyszczenia, nie montować skrzynki z kratką mocowaną na wcisk, - oczyszczenie i malowanie podbitki dachu (okap), - wymiana skrzynki gazowej, - odsunięcie elementów ogrodzenia od docieplonej ściany, - zamontowanie pod okapem budek lęgowych dla ptaków jako rekompensata potencjalnie utraconych siedlisk zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem specjalisty ornitologa. |
|  | Wykonać nową instalację kablową antenową (RTV i SAT ) z każdego mieszkania i wyprowadzić na dach . Instalację obudować izolacją termiczną , przewody poprowadzić w rurkach karbowanych z tworzywa t.zw. peszlach. Istniejące przewody na elewacji nie spełniające już swojej funkcji ,należy zdemontować. |
|  | Roboty porządkowe i wywóz gruzu: - wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia w/w robót budowlanych. - utylizacja styropianu, |

Szczegółowy zakres robót termomodernizacji – zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez Pracownię Projektową MILO7 z 2017 roku.

Szczegółowy zakres robót remontu balkonów - według Ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawy balkonów opracowanej przez: Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek, 70-552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7.

Pozostałe prace - pomocniczo na podstawie przedmiaru robót.

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych - / dojścia do klatki schodowej /- daszki ochronne w strefie wykonywania robót.

- Zabezpieczenie terenu przy robotach rozbiórkowych i wykopów przy robotach ziemnych.

- Wykonanie i demontaż punktów poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy na czas wykonywania robót.

- Oraz inne roboty organizacyjne i towarzyszące i towarzyszące, wynikające z przepisów BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

  - Organizacja robót budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie lub wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowego zakładu energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyskać pisemną zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych dociepleniowych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku - należy wykonać nad wejściem do budynku daszek zabezpieczający.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  odpadów (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej uwagi na ochronę siedlisk lęgowych

ptaków na budynku podczas wykonywania robót budowlanych spełniając warunki określone w :

1.Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2019 nr. 106, poz. 102 ze zm.)

2.Ustawa o ochronie przyrody z dn.16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. 2018 nr. 151, poz. 1614 ze zm.)

3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 grudzień 2016 r. w sprawie ochrony gatunków zwierząt (Dz. u.2016 poz 2183)

4. Ustawa prawo budowlane z dn.7 lipca 1994r. (Dz. U. 2018 poz. 1202)

5. Kodeks Karny (ustawa z dn. 6 czerwca 1997r. ze zm)

6. Ustawa u zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007r. ( Dz. U 2007 nr.75 poz. 493

7. Ustawa  prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietna 2001r.(Dz.U. 2008 nr.25 poz. 150)

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez zamawiającego.

  - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku - należy wykonać nad chodnikiem oraz wejściem do budynku daszek zabezpieczający.

  - Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni:

- Zabezpieczenie jw.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

- Materiały:

- styropian samogasnący gr. 15cm na ścianach powyżej cokołu  o współczynniku przewodzenia ciepła λmax 0,035W/(m²K),

- styropian samogasnący gr. 2cm na ościeża okienne i drzwiowe  o współczynniku przewodzenia ciepła λmax0,035 W/(m²K),

- styropian samogasnący gr.12cm na cokole o współczynniku przewodzenia ciepła λmax0,035 W/(m²K),

- styropian ekstrudowany lub hydrofobowany gr. 12cm poniżej terenu o współczynniku przewodzenia ciepła λmax 0,035 W/(m²K),

- styropian ekstrudowany lub hydrofobowany gr. 3cm posadzki tarasu (loggi) o współczynniku przewodzenia ciepła λmax 0,033 W/(m²K)

- płyty z wełny mineralnej gr.10 cm na ocieplenie posadzki strychu o współczynniku przewodzenia

λmax=0,039

- masa  bitumiczno - kauczukowa do wykonania izolacji oraz przyklejania płyt  ekstrudowanych,

- siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145g/m2,

- podkład tynkarski zgodnie z normami (struktura piasku),

- tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0mm,

- farba silikonowa bezpodkładowa, hydrofobowa i paro-przepuszczalna do malowania tynków (odporna na glony i porosty),

- okna z profili PCV białe, o wyglądzie i dzielności zgodnie z istniejącą stolarką, o współczynniku U dla całego okna maks.1,1[W/m²K]w piwnicach i jedno okno na strychu,

- wszelkie zaprawy klejące, spoinujące, wyrównujące itp. (do płytek, do styropianu itp.) muszą być mrozoodporne,

- płytki klinkierowe mrozoodporne  na opasce wokół drzwi,

- folia polietylenowa kubełkowa,

- rury winidurowe (peszle) min. Ø20.

- płyty betonowe o wym 50x50x7 cm na opaskę wokół budynku,

- obrzeża betonowe trawnikowe o wy. 100x20x6 cm,

- płytki chodnikowe betonowe gr.5cm antypoślizgowe ( z nawierzchnią z kruszywa mineralnego) w kolorze kontrastującym do koloru chodnika - na stopnie schodowe i podesty przed drzwiami wejściowymi do budynku,

- daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej ze ściankami bocznymi (podporami),

- skrzynka gazowa z tworzywa sztucznego,

- farby olejne odporne na rdzę do malowania powierzchni metalowych,

- lakier z bejcą do malowania stolarki drzwiowej i podbitki dachowej na okapach i przedłużeniach szczytów,

- materiały określone w projekcie naprawy balkonów.

- Inne nie wymienione niezbędne do wykonania zakresu prac dopuszczone do obrotu w budownictwie, posiadające niezbędne atesty i certyfikaty.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania docieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych dociepleniowych, powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. W/w informacje należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- Warunki dostawy, magazynowanie:

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur

Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.

Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty wykonywane będą na podstawie projektu budowlanego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez Pracownię Projektową MILO7 z 2017 roku .

### 1. DOCIEPLENIE  ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU METODĄ LEKKO MOKRĄ W/G  WYTYCZNYCH

ZAWARTYCH W INSTRUKCJI WYKONANIA – ITB 447/2009

(Instrukcja opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej system ETICS)

### Warunki ogólne:

    - Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

    - Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu wykonania obróbek blacharskich i uszczelnień.

    - Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.

    - Podłoże pod docieplenie powinno być czyste, suche i płaskie. Należy oczyścić powierzchnię ścian szczotkami lub metodą strumieniową. Odparzone tynki lub zwietrzałe należy skuć i uzupełnić. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Po naprawie tynków oraz ich oczyszczeniu należy zagruntować całą powierzchnię elewacji preparatem gruntującym.

    - Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża.  Próbki materiału izolacyjnego (styropian) o wymiarach 10x10 cm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej rozprowadzić na całej powierzchni próbki. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada odpowiednią wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania styropian ulegnie rozerwaniu.

    - Klejenie warstwy izolacyjnej styropianu - płyty styropianowe należy układać poziomo do podłoża z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Masę klejową nakłada się na płytę styropianu metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. W ilości 4-6 placków. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40 % powierzchni płyty. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 2 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.

    - Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników (dyble plastikowe "z grzybkami") – do wykonania dodatkowego mocowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejenia płyt. Ilość łączników nie mniej niż 4 szt. na 1 m2. Długość łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w ścianie wynosiła co najmniej 6 cm. Miejsca pod łączniki należy wyfrezować, a następnie po wykonaniu mocowania łącznikiem uzupełnić styropianem (zaślepki) grubości minimum 2 cm,

    - Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m.

    - Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie usunąć.

    - Warstwę zbrojoną należy wykonywać na dokładnie wyrównanej i odpylonej powierzchni. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej należy bardzo dokładnie wtopić siatkę zbrojącą. Siatka po zatarciu powinna być całkowicie niewidoczna. Paski siatki zbrojącej przykleja się na zakład o szerokości około 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (około 20x30 cm) części parterowej budynku oraz na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub. tzw. siatkę pancerną.

    - Nakładanie warstwy tynkarskiej - masę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Przed rozpoczęciem nakładania masy tynkarskiej należy położyć na warstwie zbrojonej warstwę masy podkładowej. Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii.

###### 2. OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH

- W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku.

- w części niepodpiwniczonej budynku – przepona pozioma wykonana metodą iniekcji krystalicznej na poziomie podłogi parteru

- w części podpiwniczonej budynku – przepona pozioma wykonana metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek piwnic

- przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku. W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

- od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację przeciwwilgociwą od najniższego poziomu przepony poziomej do wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej, wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :

-   wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy partiami o długości maksymalnie         połowy długości ściany i głębokości nie większej niż góra ławy fundamentowej budynku,

-   oczyścić mur z zabrudzeń gruntem,

-   udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu (podłogi na gruncie),

-   osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej,

- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i wyrównać zaprawą z   dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku  ubytków w ścianach fundamentowych, należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na zaprawie gęstoplastycznej,

-  wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu polepszającego

jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, zatartej na ostro, w przypadku ścian

fundamentowych wykonanych z kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z

betonu B15 wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych,

-  wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić pędzlem),

-  do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu ekstrudowanego

gr 15cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

-   wszystkie otwory wentylacyjne zakryć kratkami wentylacyjnymi z tworzywa, w kolorze

dopasowanym do projektowanej kolorystyki cokołu. Kratkę zabezpieczyć siatką przeciw owadom,

3.  DCIEPLENIE POSADZKI STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO NAD LOKALEM MIESZKALNYM

Posadzkę strychu nad istniejącym lokalem mieszkalnym należy ocieplić jak następuje:

- posadzkę oczyścić z zabrudzeń mechanicznie i za pomocą odkurzacza przemysłowego

- na posadzce ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej

- wykonać ruszt z legarów drewnianych 6x10cm w rozstawie co 62,5 cm(połowa szerokości

standardowej płyty OSB)

- pomiędzy legarami ułożyć płyty wełny mineralnej twardej o grubości 10cm

- ułożyć warstwę folii budowlanej PE200 na całej powierzchni

- ułożyć i zamocować za pomocą wkrętów do drewna na legarach warstwę płyt OSB gr.22mm

###### 4. ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘĆ NA ŚCIANACH

Po rozstawieniu rusztowań należy dokładnie obejrzeć elewację. W razie stwierdzenia rys należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia.  W odstępach co 0,15 m w bruzdach wykonanych w poprzek pęknięć należy wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca pęknięcia elewacji.

###### 5.  DETALE ARCHITEKTONICZNE

Detal opasek okiennych wykonać z pasków styropianu gr. 2cm i szerokości zgodnej z rysunkiem projektu.  Profilowanie architektoniczne takie jak gzymsy między kondygnacyjne, nadokienne ,pod

parapetowe wykonać z kształtek styropianowych klejonych na zasadniczą warstwę ocieplenia.

Profile detali architektonicznych odtworzyć zgodnie z rysunkami szczegółowymi

6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Poziome  :

- Ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie, równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu młotów udarowo - obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około 0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.

Pionowe

- ściany fundamentowe – powłokowa wysokoelastyczna izolacja przeciwwilgociowa i klej do styropianu

- folia kubełkowa – ochrona izolacji termicznej i powłokowej izolacji przeciwwilgociowej

7. REMONT PŁYT BALKONOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRADY

- demontaż balustrad, zerwanie istniejącej posadzki wraz z podkładem cementowym do

płyty balkonowej,

- miejscowa reperacja płyty balkonowej i wsporników żelbetowych ,

- uszczelnienie płyty balkonowej masą uszczelniająca do powierzchni poziomych,

- izolacja przeciwwilgociowa z folii gr. 0,20mm - warstwa poślizgowa,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr.60 mm,

zbrojonej siatką stalową z prętów  fi 6 mm ,

- wykonanie powłoki pod posadzkowej przeciwwilgociowej  do balkonów z folii w płynie,

- zamontowanie progu z kątownika ze stali nierdzewnej w progu drzwi balkonowych,

-\zamontowanie systemowego profilu okapowego na krawędzi płyty balkonowej,

- wykonanie docelowej posadzki z płytek GRES 30x30cm wraz z cokolikami,

wyprawą tynkową cienkowarstwową malowaną farbą silikonową,

- wykonanie zgodnie z projektem i montaż balustrad  balkonowych,

Szczegółowy zakres robót remontu balkonów - według Ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawy balkonów z maja 2015 r, opracowanej przez: Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek,

70-552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7.

8. STOLARKA OKIENNA

Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejącej drewnianej stolarki okiennej na nowe okna na profilach z tworzywa w kolorze białym. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy projektowej.

Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym, szklone zestawem min. dwuszybowym,  termoizolacyjnym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤1,1 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym – zgodnie z wytycznymi producenta.

Ościeżnice okienne należy zabezpieczyć węgarkami z izolacji termicznej grubości min. 4cm

UWAGA:

Wszystkie parametry okien podano w zestawieniu okien do wymiany

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego  przy udziale Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, portali wejściowych i schodów, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

- Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty i atesty na materiały wbudowane, dokumentację powykonawczą oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru..

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowany przez Pracownię Projektową MILO7 z października 2015r. stanowiący załącznik nr  do SIWZ.

Obowiązujące  w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2008 poz. 1202)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania  robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych  ITB  Warszawa 2004,

6. Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71

poz. 838 z późniejszymi zmianami).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).