Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym        w Policach przy ul. POLNEJ 3.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z dachówki ceramicznej karpiówki.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem i wykonanie nowych z nowej cegły pełnej klinkierowej wraz z czapami z cegły klinkierowej, w części strychowej – wymiana tynków na ścianach kominów. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i murów adaptacji), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| 3. | Miejscowe wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm, wykonanie przedłużenia z płyty OSB połaci dachu na szczytach budynku, łacenie połaci, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych, |
| 4. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe i obróbki kominów), wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm oraz nowych rur spustowych śr. 12 cm, |
| 5. | Ułożenie ekranu z folii dekarskiej wysokoparoprzepuszczalnej, |
| 6. | Ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę z zastosowaniem dachówek krawędziowych, ułożenie gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej, |
| 7. | Montaż ław kominiarskich, masztów antenowych wys. 2 m mocowanych do konstrukcji dachu, montaż rur wentylacyjnych (rury dwuścienne śr. 150 mm ze skraplaczem), montaż płotków przeciwśnieżnych, |
| 8. | Montaż okien połaciowych typu FAKRO z nawiewnikiem (0,78*1,40m), montaż okien wyłazowych typu FAKRO z otwieraniem bocznym (0,54*0,75 m) |
| 9. | Docieplenie lokalu mieszkalnego – połać dachu nad poddaszem: wymiana podsufitki z desek gr. 25 mm, wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm, docieplenie połaci dachu i stropu płytami z wełny mineralnej (grub. 20 cm), docieplenie poddasza od strony mieszkania, wykonanie podsufitki z płyt pilśniowych porowatych + malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoża, wymiana schodów drewnianych, |
| 10. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starych obróbek blacharskich i drewna. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa                            z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)                    – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna oraz folia bud. polietylenowa gr. 0,2 mm,

- wełna mineralna ROCKMIN gęstości 35 kg/m3 - grub. 20 cm (dwuwarstwowo),

- rynny Ø 15 cm i rury spustowe Ø 12 cm , gąsiory, pasy nadrynnowy, wiatrownice z blachy cynk-tytan,

- rury wentylacyjne dwuścienne Ø 15 cm ze skraplaczem,

- płotki (zapory śniegowe), ławy i stopnie kominiarskie z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo - kolor ceglany,

- dachówka karpiówka wraz z elementami wykończeniowymi tego samego systemu                         - w kolorze ceglanym,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250

- okna dachowe wyłazowe typu FAKRO o wym. 54*75 cm – z otwieraniem bocznym,

- okna dachowe połaciowe typu FAKRO o wym. 78*140 cm – z nawiewnikiem,

- płyta OSB wodoodporna grub. 18 mm.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia, drewno oraz okna połaciowe, preparaty grzybobójcze)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien                  i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                   i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................