Police dnia 09.06.211r.

Odpowiedzi Zamawiajacego z dnia 07.06.2011 na zapytania złożone przez Wykonawców w  toku postępowania o zamówienie publiczne „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach

– Etap I”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

1. Proszę o podanie maksymalnego obciążenia przewidzianego na m2 dla płyt 200x100 i grubości 14 cm.

2. Proszę o podanie koloru płyt.

3. W dokumentacji technicznej określono, że: „na pasażu i wokół placu zabaw dla dzieci zakłada się nawierzchnię z prefabrykowanych płyt betonowych o parametrach przynajmniej równoważnych jak na przykład przyjęte w projekcie płyty typu Esticon o fakturze tzw. piaskowanej o wymiarach 200x100 i grubości 14cm.” Co projektant miał na myśli określając, że można zastosować płyty równoważne? Czy należy zachować wymiary płyt, czy można zastosować płyty mniejsze?

Odpowiedzi:

Odp na pyt 1

Zakładana wytrzymałość płyty 200x100 musi być większa od 5,5 tony/koło.

Górna granica wytrzymałości nie jest określona. Warunki projektowe zostaną spełnione przy ww. obciążeniu.

Odp na pyt 2

Kolor płyt szary o odpowiedniej fakturze „ przeciągniętej miotłą” i „piaskowanej”, zgodnie z dokumentacją projektową w branży architektura – zagospodarowanie terenu.

Odp na pyt 3

Za płyty równoważne projektant uzna materiał, charakteryzujący się następującymi cechami:

Wymiar 100x200cm,

Beton kl C 45/55,

Kolor szary o strukturze „przeciągniętej miotłą” i „ piaskowanej”, zgodnie z dokumentacją projektową w branży architektura – zagospodarowanie terenu

Minimalna wytrzymałość 5,5 tony/koło.