Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Wymiana nawierzchni ciągów pieszych na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15

w ramach projektu: Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży

w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont ciągów pieszych na terenie Gminnego Centrum Edukacji           i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15  na powierzchni 545 m2.

Prace wykonane będą na terenie działek nr 1097 oraz 47/2.

II Zakres zamówienia

Zakres prac przewidzianych w ramach zamówienia:

1. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej.

2. Wykonanie podbudowy:

- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu;

- podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu.

3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,,POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

Granulacja piasku do wypełnienia spoin nie powinna być większa niż 0,2 mm.

4. Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej                             z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

III Schemat konstrukcji ciągów pieszych - nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK                     - w załączeniu

Informacje uzupełniające dot. zakresu prac:

Lokalizacja poszczególnych obiektów zabudowy przedstawiona jest na rys. nr 1 załączonym do projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią projektu budowlanego stanowiącego zał.            nr 2a do SIWZ

Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót w Starostwie Powiatowym                           w Policach.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym dopuszcza pełną dowolność sporządzenia wyceny, na podstawie ogólnodostępnej baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Przedmiar robót (zał. nr 3) stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego - z pobliskich obiektów.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan gruntów.

- Materiały z rozbiórki przekazane zostaną lokalnej społeczności zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. Materiały z rozbiórki składowane będą w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie ośrodka GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15. Odbiór przez zainteresowanych na własny koszt.

- Wszelka korespondencja pomiędzy wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i planem BIOZ.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy (możliwe jest udostępnienie pomieszczeń w obiektach na terenie Ośrodka) .

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenie

- Organizacja ruchu pieszego znajduje się poza terenem zabudowy. Jednakże ze względu na możliwość przebywania w tym miejscu osób postronnych, należy przewidzieć zabezpieczenie miejsca wykonywania robót i oznakować w sposób trwały zgodnie                     z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- kostka betonowa POLBRUK typu 120 grubości 6 cm,

- obrzeża betonowe o wym. 30×8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm po zagęszczeniu,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm po zagęszczeniu,

Kostka betonowa i obrzeża użyte do wbudowania w ramach zamówienia publicznego muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją i przedmiarem robót będącym zał. nr 3 do SIWZ.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą roboty wykonywane i warunki wykonywania robót.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót  zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli OSIR               w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: odpowiednie, równe wbudowanie kostki kamiennej, estetykę, usunięcie pozostałych materiałów niewbudowanych i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie przyległego terenu.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                   i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały, dostarczenie dowodu przekazania materiałów z rozbiórki są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................

..................................................................